
附件1 

各行业主要对标指标

表1  铜冶炼行业能效指标

	铜冶炼单位产品能耗（kgce/t）

	       能效水平

工艺类别
	标杆水平
	基准水平
	参考标准

	铜冶炼工艺（铜精矿-阴极铜）
	260
	380
	工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）


	粗铜工艺（铜精矿-粗铜）
	140
	260
	

	阳极铜工艺（铜精矿-阳极铜）
	180
	290
	

	电解工序（阳极铜-阴极铜）
	85
	110
	


表2 合成氨行业能效指标
	合成氨单位产品能耗（kgce/t）

	合成氨
	标杆水平
	基准水平
	参考标准

	优质无烟块煤
	1100
	1350
	工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）


	非优质无烟块煤、型煤
	1200
	1520
	

	粉煤（包括无烟粉煤、烟煤）
	1350
	1550
	

	天然气
	1000
	1200
	


表3  烧碱行业能效指标
	烧碱单位产品能耗（kgce/t）

	烧碱
	标杆水平
	基准水平
	参考标准

	离子膜法液碱(质量分数，下同)≥30%
	315
	350
	工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）

	离子膜法液碱≥45%
	420
	470
	

	离子膜法固碱≥98%
	620
	685
	


表4  制浆造纸单位产品能耗限额指标
	产品分类
	主要生产系统单位产品能耗

	
	限定值
	准入值
	先进值

	纸浆
	漂白化学木浆a
	自用浆
	≤280 kgce/Adtb
	≤240 kgce/Adt
	≤200 kgce/Adt

	
	
	商品浆
	≤400 kgce/Adt
	≤360 kgce/Adt
	≤320 kgce/Adt

	
	未漂化学浆a
	自用浆
	≤220 kgce/Adt
	≤180 kgce/Adt
	≤150 kgce/Adt

	
	
	商品浆
	≤340 kgce/Adt
	≤300 kgce/Adt
	≤270 kgce/Adt

	
	漂白化学非木浆(自用浆)a
	≤400 kgce/Adt
	≤310 kgce/Adt
	≤280 kgce/Adt

	
	化学机械浆及机械浆(自用浆)
	≤350 kgce/Adt
	≤290 kgce/Adt
	≤235 kgce/Adt

	
	脱墨废纸浆(自用浆)
	≤210 kgce/Adt
	≤175 kgce/Adt
	≤140 kgce/Adt

	
	未脱墨废纸浆(自用浆)
	≤90 kgce/Adt
	≤75 kgce/Adt
	≤60 kgce/Adt

	机制纸和纸板
	新闻纸
	≤320 kgce/t
	≤260 kgce/t
	≤210 kgce/t

	
	非涂布印刷书写纸
	≤450 kgce/t
	≤375 kgce/t
	≤300 kgce/t

	
	涂布印刷纸
	≤450 kgce/t
	≤375 kgce/t
	≤300 kgce/t

	
	生活用纸
	木浆
	≤560 kgce/t
	≤490 kgce/t
	≤420 kgce/t

	
	
	非木浆
	≤600 kgce/t
	≤550 kgce/t
	≤460 kgce/t

	
	包装用纸
	≤460 kgce/t
	≤400 kgce/t
	≤320 kgce/t

	
	白纸板
	≤330 kgce/t
	≤275 kgce/t
	≤220 kgce/t

	
	箱纸板
	≤330 kgce/t
	≤275 kgce/t
	≤220 kgce/t

	
	瓦楞原纸
	≤315 kgce/t
	≤260 kgce/t
	≤210 kgce/t

	
	涂布纸板
	≤345 kgce/t
	≤290 kgce/t
	≤230 kgce/t

	注：a包括碱回收系统，bAdt指吨风干浆。


表5  耐火材料单位产品能耗限额等级指标

	产品名称
	能耗限额等级

	
	单位
	一级
	二级
	三级

	粘土质隔热耐火制品

（体积密度为1.0g/cm3）
	机压成型
	kgce/t
	≤130
	≤170
	≤220

	高铝质隔热耐火制品

（体积密度为1.0g/cm3）
	机压成型
	kgce/t
	≤220
	≤235
	≤260

	
	可塑法成型
	kgce/t
	≤230
	≤270
	≤320

	莫来石隔热耐火制品
（体积密度为1.0g/cm3）
	kgce/t
	≤315
	≤350
	≤390

	高纯莫来石隔热耐火制品
（体积密度为 1.3g/cm3）
	kgce/t
	≤580
	≤600
	≤620

	氧化铝空心球隔热制品
	kgce/t
	≤910
	≤995
	≤1110

	氧化锆空心球隔热制品
	kgce/t
	≤2110
	≤2200
	≤2310

	参考《高温材料单位产品能源消耗限额》（T/CHNRISC 0005---2023）


表6  铅锌冶炼（高炉循环冷却水系统）能效指标
	指标
	高炉循环冷却水系统能效等级

	
	1级
	2级
	3级

	（高炉循环冷却水系统）能效比范围
	EER≥25
	25＞EER≥15
	15＞EER≥5

	注：能效比反映了循环冷却水系统运行过程中单位输入功率的冷却去除热量。能效比越大，系统去除一定热量所耗费的电能就越少。能效比与循环冷却水系统换热设备传热性能、系统管路设置和水泵机组选型及系统运行工况等因素有关，是一项综合性指标，能够很好地反映系统的能源利用情况。。


表7  数据中心能效等级指标

	指标
	能效等级

	
	1级
	2级
	3级

	数据中心电能比
	1.20
	1.30
	1.50



