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2025年度河南省能效“领跑者”企业名单
	序号
	地市
	企业名称
	工序/产品
	单位产品/工序能耗指标

	1
	郑州市
	河南新昌电工科技有限公司
	电工用铜线坯
	51.98kgce/t

	2
	洛阳市
	洛阳利尔功能材料有限公司
	电熔白刚玉
	152.79kgce/t

	3
	洛阳市
	洛阳利尔功能材料有限公司
	氧化铝微粉
	179.35kgce/t

	4
	洛阳市
	洛阳利尔功能材料有限公司
	不定形散料
	2.64kgce/t

	5
	洛阳市
	洛阳利尔功能材料有限公司
	不定形预制件
	20.07kgce/t

	6
	洛阳市
	洛阳利尔功能材料有限公司
	钢包用透气元件
	171.76kgce/t

	7
	洛阳市
	洛阳利尔功能材料有限公司
	不烧制品
	28.88kgce/t

	8
	洛阳市
	洛阳利尔功能材料有限公司
	高铬制品
	177.24kgce/t

	9
	平顶山市
	河南中鸿集团煤化有限公司
	炼焦工序
	101.5kgce/t

	10
	安阳市
	安阳中盈化肥有限公司
	合成氨
（电拖工艺）
	1106kgce/t

	11
	安阳市
	安阳中盈化肥有限公司
	尿素
	82.51kgce/t

	12
	新乡市
	河南心连心化学工业集团股份有限公司
	合成氨
（气拖工艺）
	1141.01kgce/t

	13
	新乡市
	河南心连心化学工业集团股份有限公司
	尿素
	77kgce/t

	14
	新乡市
	河南心连心化学工业集团股份有限公司
	甲醇
	1319.18kgce/t

	15
	许昌市
	河南省湖波灵威水泥集团有限责任公司
	水泥熟料
	2#97.85kgce/t

	16
	三门峡市
	河南开祥精细化工有限公司
	1，4-丁二醇
	738.61kgce/t

	17
	三门峡市
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
	铜、金混合原料-阴极铜
	240.59kgce/t

	18
	南阳市
	河南中源化学股份有限公司
	天然碱法-蒸发法/轻质纯碱
	332.41kgce/t

	19
	商丘市
	河南龙宇煤化工有限公司
	乙二醇
	708.4kgce/t

	20
	济源示范区
	河南豫光金铅股份有限公司
	铅冶炼
	251.56kgce/t
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