附件

能源审计情况评审结果汇总表

	序号
	企业名称
	能源审计情况
	备注

	1
	贵州毕节江天水泥    

有限公司
	开展能源审计，编制《能源审计报告》，经评审，按《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2021）计算，企业审计期熟料单位产品综合电耗59.72kW·h/t，达到3级指标61.00kW·h/t；熟料单位产品综合煤耗97.59kgce/t，达到2级指标100.00kgce/t；熟料单位产品综合能耗104.93kgce/t，达到2级指标107.00kgce/t；水泥制备工段电耗28.79kW·h/t，达到2级指标29.00kW·h/t；水泥单位产品综合能耗为82.91kgce/t，达到2级指标87.51kgce/t（修正值）。

企业审计期熟料综合能耗104.93kgce/t，达到《重点能耗行业节能降碳升级改造实施指南》中水泥行业能效基准水平117kgce/t。
	

	2
	黔西西南水泥有限公司
	开展能源审计，编制《能源审计报告》，经评审，按《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2021）计算，企业审计期熟料综合电耗57.40kW·h/t，达到3级指标61.00kW·h/t；熟料综合煤耗83.46kgce/t，达到1级指标94.00kgce/t；熟料综合能耗90.51kgce/t，达到1级指标 100.00kgce/t；水泥制备工段电耗30.75kW·h/t，达到3级指标4.00kW·h/t；水泥综合能耗为73.07kgce/t，达到1级指标81.32kgce/t（修正值）。

企业审计期熟料综合能耗90.51kgce/t，达到《重点能耗行业节能降碳升级改造实施指南》中水泥行业能效标杆水平1100kgce/t。
	

	3
	贵州永鼎顺石膏建材 

有限公司
	开展能源审计，编制《能源审计报告》《节能规划报告》，经评审，审计期内综合能耗当量值3378.29tce，建筑石膏单位产品综合能耗25.10kgce/t，优于《建筑石膏单位产品能源消耗限额》（GB33654-2017）中建筑石膏单位产品能耗限额等级1级30.0kgce/t的要求。
	

	4
	贵州威宁西南水泥 

有限公司
	开展能源审计，编制《能源审计报告》，经评审，按《水泥单位产品能源消耗限额》（GB16780-2021）计算，企业审计期熟料综合电耗57.11kW·h/t，达到3级指标61.96kW·h/t（修正值）；熟料综合煤耗99.86kgce/t，达到2级指标100kgce/t；熟料综合能耗106.88kgce/t，达到2级指标107kgce/t；水泥制备工段电耗30.90kW·h/t，达到3级指标34kW·h/t；水泥综合能耗85.05kgce/t，达到2级指标87.74kgce/t（修正值）。

企业审计期熟料综合能耗106.88kgce/t，达到《重点能耗行业节能降碳升级改造实施指南》中水泥行业能效基准水平117kgce/t。
	


